## Slide 1: Cours C.03.06.01 Granulats – essais de laboratoire
Marek Pszczola
(présentation préparée sur la base des cours du prof. S. Romanoschi, États-Unis)

## Slide 2: Road Transportation Systems Engineering Development in the Sub-Saharan Africa – Modern EU Master Programme & Capacity Building

## Slide 4: 4 étapes de la formulation Superpave
1. Sélection des matériaux
2. Structure granulaire de formulation
3. Teneur en liant de formulation
4. Moisture Sensitivity
TSR

## Slide 5: Propriétés des granulats
Consensus Properties - nécessaire
  gros granulat angularité (CAA)
  granulat fin angularité (FAA)
  flat, elongated particules
  Argile teneur
Source Properties - l’agence option
  résistance à l’usure
  résistance aux cycles d’altérapportn
  tapisériaux nuisibles

## Slide 6: Angularité du granulat fin
Mesuré sur le matériau passant 2,36 mm
Fondé sur les vides d’air dans un échantillon non compacté
AASHTO T 304
Les exigences dépendent de
  la profondeur de la couche dans la chaussée
  le niveau de trafic

## Slide 7: Angularité du granulat fin
granulat fin échantillon
cylindre de connu Volume (V)
uncompacted vides =
V - M / Gsb
V
x 100%
entonnoir
M
mesuré
masse

## Slide 9: Angularité du granulat fin
trafic profondeur à partir de Surface
ESALs < 100 mm > 100 mm
. . .
10 - 30 x 10 6 45 40
. . .
. . .
% vides d’air dans échantillon non Compacteré
> Plus arrondies particules pack plus serré together -- moins air
Minimum

## Slide 10: Angularité du gros granulat
mesuré sur + 4.75 mm tapiserial
Fondé sur les faces fracturées
  Fracturées Surface supérieure than 25% de aspect rapport
ASTM D 5821
Spec exigences dépendent sur
  la profondeur de la couche dans la chaussée
  le niveau de trafic

## Slide 14: Angularité du gros granulat
trafic profondeur à partir de Surface
ESALs < 100 mm > 100 mm
. . .
10 - 30 x 10 6 95/90 80/75
. . .
. . .
95% one Fracturées face
90% two+ faces fracturées
Minimum

## Slide 15: Particules plates et allongées
Mesuré sur le matériau retenu à 4,75 mm
Fondé sur le rapport dimensionnel des particules
  rapport de max à min dimension < 5
ASTM D 4791
Les exigences dépendent de
  le niveau de trafic

## Slide 16: Particules plates et allongées
1:5 pivot point
oscillant bras
fixe support (A)
fixe support (B)

## Slide 21: Particules plates et allongées
Trafic
ESALs pourcentage
. .
10 - 30 x 10 6 10
. .
. .
pourcentage
de plates et allongées particules
Maximum
5
1

## Slide 22: Teneur en argile
Mesuré sur le matériau passant 4,75 mm
Fondé sur la valeur de l’équivalent de sable
AASHTO T176
exigences dépendent sur trafic niveau
Dans quelle mesure le sable est-il propre ?

## Slide 25: Teneur en argile
en suspension Argile
sédimenté granulat
Argile lecture
sable lecture
gradué
cylindre
floculante
solution

## Slide 26: Teneur en argile
Trafic
ESALs pourcentage
. .
10 - 30 x 10 6 45
. .
. .
équivalent de sable value
Minimum
Plus de sable – moins d’argile
L’argile sur les particules de granulat
réduit l’adhérence du liant

## Slide 28: Essai au bleu de méthylène

## Slide 29: Résultats au bleu de méthylène
Bleu de méthylène Performance attendue
(mg/g)
5 - 6 Excellent
10 - 12 Marginalement acceptable
16 - 18 problèmes or possible Défaillance
20+ Défaillance

## Slide 30: Propriétés des granulats à la source
Résistance à l’usure / ténacité
  AASHTO T96 (LA abrasion)
Résistance aux cycles d’altération
  AASHTO T104 (Na or Mg Sulfate résistance aux cycles d’altérapportn)
Matériaux nuisibles
  AASHTO T112 (mottes d’argile et particules friables)
Autres sélectionnés par l’agence
> utilisé dans formuletion du mélange or pour réception Contrôler

## Slide 31: Résistance à l’usure / ténacité
AASHTO T 96 or ASTM C131, C535
Essai d’abrasion Los Angeles
Les valeurs typiques varient de 20 à 55 %
Les spécifications exigent généralement 45 % ou moins

## Slide 32: Résistance à l’usure / ténacité
5 000 g de granulats avec 6 à 12 billes d’acier de deux pouces sont soumis à 500 révolutions.
L’essai est réalisé sur un échantillon de granulats de granulométrie donnée.
La quantité de matériau passant le tamis n° 12 est pesée et le pourcentage de perte est déterminé.

## Slide 33: Machine d’abrasion Los Angeles

## Slide 37: Résistance à l’usure / ténacité
Source de exigentment:
  Expérience expérience (43%)
  origineee de origine (25%)
  Adopté à partir de ASTM, AASHTO or FHWA (28%)
  Conducted recherche à établir value (4%)

## Slide 38: L.A. abrasion - Typique valeurs
Basalt 10 à 17%
Dolomite 18 à 30%
Gneiss 33 à 57%
granite 27 à 49%
Limestone 19 à 30%
Quartzite 20 à 35%

## Slide 39: Résistance aux sulfates
AASHTO T 104
Sodium or Magnesium sulfate résistance aux cycles d’altérapportn essai
Typique valeurs Plage 10 à 20% perte

## Slide 40: Résistance aux sulfates
Le échantillon is submerged pour 18 hours dans a sulfate solution
It is removed et séché @ 230 F
Le processus is répété Généralement five times (cycles)

## Slide 41: Résistance aux sulfates
54 % de states Utiliser sodium
  Plage de valeurs is 5 à 25% avec Le majorité at 12 or 15
19 % de states Utiliser magnesium
  Plage de valeurs is 10 à 30% avec Le majorité at 15 or moins

## Slide 42: Résistance aux sulfates
Before
After

## Slide 43: Matériaux nuisibles
Pourcentage de contaminants tels que schiste, bois, mica et charbon
mesuré par AASHTO T 112, “mottes d’argile et particules friables dans granulats.”
Déterminé par tamisage humide du matériau
Les exigences varient de 0,2 % à 10 %