## Slide 1: Cours C.03.06.02 Entretien – Introduction
Marek Pszczola
(la présentation a été préparée sur la base des conférences du professeur S. Romanoschi, USA)

## Slide 2: Road Transportation Systems Engineering Development in the Sub-Saharan Africa – Modern EU Master Programme & Capacity Building

## Slide 4: Étapes du processus de réadaptation
Collecte
des données
sur la chaussée
Projet
évaluation
Sélectionnez
réalisable
alternatives
Reconstruction
Restauration
Recyclage
Resurfaçage
Cycle de vie
les coûts
Non-
monétaire
facteurs
Sélectionnez
préféré
alternatives
Détaillé
PS&E
Construction
Moniteur
Performances

## Slide 5: Définitions
Entretien de la chaussée
Réhabilitation de la chaussée

## Slide 6: État du réseau et calendrier de réhabilitation
12% DE
LA VIE
EXCELLENT
GOOD
FAIR
POOR
VERY POOR
FAILED
40 % DE BAISSE
EN QUALITÉ
40 % DE BAISSE
EN QUALITÉ
75% DE LA VIE
1,00 $ POUR
RÉNOVATION ICI
COÛTERA
4,00 $ À 5,00 $
ICI
TIME

## Slide 7: Fonctions des traitements de surface
Fournir une nouvelle surface de port
Scellez les fissures dans la surface
Imperméabiliser la surface
Améliorer la friction de la surface de la chaussée et
drainage superficiel

## Slide 8: Fonctions des traitements de surface
Altération et vieillissement lents des chaussées
Améliorer l'aspect de la surface
Fournir une délimitation visuelle entre les
la chaussée de la ligne principale et l'accotement

## Slide 9: Définitions
Application en surface de matériau asphaltique avec ou sans granulats
Joint antibrouillard
Sceau de sable
Joint anti-gravillon d'asphalte
Joint à lisier
Micro-surfaçage
Phoque du Cap

## Slide 10: Joint de brouillard

## Slide 11: Joint à copeaux d'asphalte

## Slide 12: Application d'asphalte

## Slide 13: Application de roche

## Slide 14: Roulement

## Slide 15: Problèmes de conception - Joints à copeaux d'asphalte

## Slide 16: Joint de boue

## Slide 17: Micro-surfaçage

## Slide 18: Remplissage d'ornière

## Slide 19: Phoque du Cap

## Slide 20: Considérations relatives aux coûts
Coûts typiques du traitement de surface
Scellant anti-éclats 0,90 $ /m²
DB. joint anti-éclats 1,35 $ /m²
Coulis de scellement 0,84 $ à 1,14 $ /m²
Micro-surfaçage 1,05 $ à 2,00 $ /m²
Joint antibrouillard 0,12 $ à 0,17 $ /m²
Scellement de sable 0,30 $ à 0,48 $ /m²
Phoque du Cap 1,70 $ à 2,40 $ /m²

## Slide 21: Ville d'Albuquerque (1999) - Coûts
Moulin et incrustation 5,80 $ par mètre carré.
Polymère modifié
Slurry Seal 1,25 $ par mètre carré.
Scellant pour fissures 0,61 $ par mètre carré.
Sceau à puce interne 0,90 $ par mètre carré.
Joints antibrouillard 0,15 $ par mètre carré.

## Slide 22: Asphalte mélangé à chaud Superpositions

## Slide 23: Introduction
Méthode la plus populaire
Des moyens relativement rapides et économiques pour :
Corriger les lacunes
Restaurer la satisfaction des utilisateurs
Ajouter une capacité structurelle
De mauvaises performances ne sont PAS rares

## Slide 24: Traitement et réparation pré-superposition
Dépend de :
Type de couche de renforcement
Capacité structurelle de la chaussée existante
Types de dégradations existantes
Trafic futur
Contraintes physiques
Coût

## Slide 25: Traitement et réparation pré-superposition

## Slide 26: Réparation localisée
Réparation
coût
Superposition
coût
% Superficie réparée

## Slide 27: Influence des réparations sur l'épaisseur du revêtement de conception
% de la superficie réparée
Total
Coût
Minimum
Coût total
Optimum

## Slide 28: Contrôler la fissuration par réflexion
Géotextiles ou tissus
Soulager le stress ou absorber le stress
intercalaires membranaires
Scellants de fissures de type « Band Aid »

## Slide 29: Épaisseur de superposition
Jugement technique
Approche de déviation
Carence structurelle
Approche mécaniste

## Slide 30
Renforcement en enrobé à chaud
des chaussées en béton

## Slide 31: Problèmes de conception
Taux de propagation par superposition
Nombre de fissures réfléchies
Taux de détérioration des fissures réfléchies
Quantité d'eau qui peut s'infiltrer
les fissures

## Slide 32: Mesures de contrôle des fissures par réflexion
Tissus
Intercalaires anti-stress
Intercalaires anti-fissures
Traitements de pré-superposition
Réparation ou remplacement de dalle
Scier et sceller les joints
Épaisseur de recouvrement accrue

## Slide 33: Efficacité du contrôle des fissures
Retarder l’apparition des fissures
Réduire le nombre de fissures
Contrôler la gravité des fissures
Offrir d’autres avantages
Réduire l'épaisseur du revêtement
Améliorer les capacités d’imperméabilisation

## Slide 34: Application de tissu

## Slide 35: Application de tissu

## Slide 36: Intercalaires absorbant le stress

## Slide 37: Réduction des fissures par réflexion
Matériel
Trans.
Long.
Polygarde 665
35 %
0.3 %
Royston #108
90 %
0 %
Royston #10AR
35 %
0 %
PavePrep
5 %
2 %
Verre routier
29 %
0 %
Biuthène
H.D.
50 %
0 %
Petrotac
30 %
0 %

## Slide 38: Réparations de pré-superposition
Stabilisation de dalle
Dalles fracturées
Réparation/remplacement de dalle
Restauration du transfert de charge

## Slide 39: Techniques de dalle fracturée
Fissure et siège (JPCP)
Pause et siège (JRCP)
Décombres (JPCP, JRCP, CRCP)

## Slide 40: Fissuration et assise
Raccourcit la longueur effective de la dalle
Pratique courante dans de nombreux États
Non « généralement » recommandé pour une utilisation sur des sols de fondation de mauvaise qualité
Méthodes de conception (épaisseur de superposition)

## Slide 41: Fissuration et assise

## Slide 42: Fissuration et assise

## Slide 43: Fissuration et assise - motif de fissure

## Slide 44: Fissuration et assise

## Slide 45: Rubbilisation
Destruction totale de l'action de la dalle
La chaussée est brisée en morceaux individuels allant de la taille des agrégats à un maximum de 6 à 12 pouces.
Le compactage peut être obtenu par plusieurs passages d'un rouleau à roues en acier ou d'un rouleau vibrant de 10 tonnes
Le coefficient structurel est de 0,28.

## Slide 46: Décombres

## Slide 47: Décombres

## Slide 48: Joints de sciage et d’étanchéité
Concéder l’apparence de fissuration par réflexion
Objectif : maîtriser le taux de dégradation
Réduit l’écaillage des fissures de réflexion
Les candidats doivent avoir des articulations bien définies
La coupe à la scie doit être directement au-dessus du joint sous-jacent

## Slide 49: Joints de sciage et d’étanchéité

## Slide 50: Épaisseur de superposition accrue
Retarde l’apparition de fissures par réflexion
Les fissures se propagent environ 25 mm par an
Réduit les fluctuations de température dans la chaussée sous-jacente