## Slide 1: Cours C.03.06.02 Entretien – Introduction
Marek Pszczola
(présentation préparée sur la base des cours du Prof. S. Romanoschi, États-Unis)

## Slide 2: Road Transportation Systems Engineering Development in the Sub-Saharan Africa – Modern EU Master Programme & Capacity Building

## Slide 4: Étapes du processus de réhabilitation
Chaussée Données Collecte
Évaluationdu projet
Sélectionner les variantes réalisables
Reconstruction Restauration Recyclage Resurfaçage
Coûts du cycle de vie
Facteurs non monétaires
Sélectionner
les variantes
préférées
Détail PS & E
Construction
Suivre
les performances

## Slide 5: Définitions
Entretien des chaussées
Réhabilitation des chaussées

## Slide 6: État du réseau et moment de la réhabilitation
12 % DE LA DURÉE DE VIE
EXCELLENT
BON
MOYEN
MAUVAIS
TRÈS MAUVAIS
DÉFAILLANT
BAISSE DE 40 %
DE LA QUALITÉ
BAISSE DE 40 %
DE LA QUALITÉ
75 % DE LA DURÉE DE VIE
1,00 $ POUR
UNE RÉNOVATION ICI
COÛTERA
DE 4,00 $ À 5,00 $ ICI
TEMPS

## Slide 7: Fonctions des traitements de surface
Fournir une nouvelle couche de roulement
Sceller les fissures de surface
Imperméabiliser la surface
Améliorer l’adhérence de la surface de chaussée et
le drainage de surface

## Slide 8: Fonctions des traitements de surface
Ralentir l’altération et le vieillissement de la chaussée
Améliorer l’aspect de surface
Assurer une délimitation visuelle entre la
chaussée principale et l’accotement

## Slide 9: Définitions
Application en surface d’un matériau bitumineux avec ou sans granulats
Enduit de scellement léger
Enduit sableux
Enduit superficiel gravillonné bitumineux
Enduit coulé à froid
Microsurfaçage
Cape seal

## Slide 10: Enduit de scellement léger

## Slide 11: Enduit superficiel gravillonné bitumineux

## Slide 12: Application du bitume

## Slide 13: Application des granulats

## Slide 14: Compactage au rouleau

## Slide 15: Problèmes de conception – enduits superficiels gravillonnés bitumineux

## Slide 16: Enduit coulé à froid

## Slide 17: Microsurfaçage

## Slide 18: Remplissage des ornières

## Slide 19: Cape seal

## Slide 20: Considérations de coût
Coûts typiques des traitements de surface
Enduit gravillonné 0,90 $/m²
Double enduit gravillonné 1,35 $/m²
Enduit coulé à froid 0,84 à 1,14 $/m²
Microsurfaçage 1,05 à 2,00 $/m²
Enduit de scellement léger 0,12 à 0,17 $/m²
Enduit sableux 0,30 à 0,48 $/m²
Cape seal 1,70 à 2,40 $/m²

## Slide 21: Ville d’Albuquerque (1999) – coûts
Fraisage et reprofilage 5,80 $ par yd²
Modifié aux polymères
Enduit coulé à froid 1,25 $ par yd²
Produit de scellement des fissures 0,61 $ par yd²
Enduit gravillonné réalisé en interne 0,90 $ par yd²
Enduits de scellement légers 0,15 $ par yd²

## Slide 22: Renforcements en enrobé bitumineux à chaud

## Slide 23: Introduction
Méthode la plus courante
Moyen relativement rapide et rentable pour :
Corriger les défauts
Rétablir la satisfaction des usagers
Ajouter une capacité structurelle
Des performances médiocres ne sont PAS rares

## Slide 24: Traitement et réparation avant renforcement
Dépend de :
Type de renforcement
Adéquation structurelle de la chaussée existante
Types de dégradations existants
Trafic futur
Contraintes physiques
Coût

## Slide 25: Traitement et réparation avant renforcement

## Slide 26: Réparation localisée
Coût de réparation
Coût du renforcement
% de surface réparée

## Slide 27: Influence des réparations sur l’épaisseur de renforcement de conception
% de surface réparée
Coût total
Coût total
minimal
Optimum

## Slide 28: Maîtrise de la fissuration réfléchie
Géotextiles ou tissus
Couches intermédiaires à membrane de relaxation ou d’absorption des contraintes
Produits de scellement de fissures de type « pansement »

## Slide 29: Épaisseur du renforcement
Jugement d’ingénierie
Approche par déflexion
Déficience structurelle
Approche mécaniste

## Slide 30
Renforcements HMA des
chaussées en béton

## Slide 31: Questions de conception
Vitesse de propagation à travers le renforcement
Nombre de fissures réfléchies
Vitesse de détérioration des fissures réfléchies
Quantité d’eau pouvant s’infiltrer à travers
les fissures

## Slide 32: Mesures de maîtrise de la fissuration réfléchie
Tissus
Couches intermédiaires de relaxation des contraintes
Couches intermédiaires anti-fissures
Traitements préalables au renforcement
Réparation ou remplacement des dalles
Sciage et scellement des joints
Augmentation de l’épaisseur du renforcement

## Slide 33: Efficacité du contrôle des fissures
Retarder l’apparition des fissures
Réduire le nombre de fissures
Contrôler la sévérité des fissures
Fournir d’autres avantages
Réduire l’épaisseur du renforcement
Améliorer les capacités d’étanchéité

## Slide 34: Application du géotextile

## Slide 35: Application du géotextile

## Slide 36: Couches intermédiaires absorbant les contraintes

## Slide 37: Réduction de la fissuration réfléchie
Matériau
Trans.
Long.
Polyguard 665
35 %
0.3 %
Royston #108
90 %
0 %
Royston #10AR
35 %
0 %
PavePrep
5 %
2 %
Roadglas
29 %
0 %
Biuthene
H.D.
50 %
0 %
Petrotac
30 %
0 %

## Slide 38: Réparations avant renforcement
Stabilisation des dalles
Dalles fracturées
Réparation/remplacement des dalles
Restauration du transfert de charge

## Slide 39: Techniques de dalles fracturées
Fissurer et asseoir (JPCP)
Fragmenter et asseoir (JRCP)
Réduire en gravats (JPCP, JRCP, CRCP)

## Slide 40: Fissuration et asseoiement
Réduit la longueur effective des dalles
Pratique standard dans de nombreux États
N’est « généralement » pas recommandée sur des sols supports médiocres
Méthodes de conception (épaisseur de renforcement)

## Slide 41: Fissuration et asseoiement

## Slide 42: Fissuration et asseoiement

## Slide 43: Fissuration et asseoiement – schéma des fissures

## Slide 44: Fissuration et asseoiement

## Slide 45: Rubblization
Destruction totale du comportement de dalle
La chaussée est fragmentée en morceaux individuels allant de la taille des granulats à un maximum de 6 à 12 pouces
Le compactage peut être obtenu par plusieurs passages d’un rouleau à roues métalliques de 10 tonnes ou d’un rouleau vibrant
Le coefficient structurel est de 0,28.

## Slide 46: Rubblization

## Slide 47: Rubblization

## Slide 48: Sciage et scellement des joints
Accepter l’apparition de la fissuration réfléchie
Objectif : contrôler la vitesse de détérioration
Réduit l’écaillage des fissures réfléchies
Les chaussées candidates doivent présenter des joints bien définis
Le trait de scie doit se situer directement au-dessus du joint sous-jacent

## Slide 49: Sciage et scellement des joints

## Slide 50: Augmentation de l’épaisseur du renforcement
Retarde l’apparition de la fissuration réfléchie
Les fissures se propagent d’environ 25 mm par an
Réduit les fluctuations de température dans la chaussée sous-jacente