## Slide 1: Cours C.03.06.02 Détresses des trottoirs
Marek Pszczola
(la présentation a été préparée sur la base des conférences du professeur S. Romanoschi, USA)

## Slide 2: Road Transportation Systems Engineering Development in the Sub-Saharan Africa – Modern EU Master Programme & Capacity Building

## Slide 6: Exigences de base pour les chaussées flexibles
Drainage, drainage, drainage
Épaisseur et résistance interne suffisantes pour supporter les charges de trafic attendues
Suffisamment dense pour empêcher la pénétration de l'humidité par le dessous, les côtés et la surface
Surface supérieure lisse ; étanche; antidérapant; résistant à l'usure, à la déformation et à la détérioration causée par les intempéries et les produits chimiques de dégivrage

## Slide 8: Dégradations typiques des chaussées bitumineuses
Mode Détresse
Fracture
Distorsion
Manifestations de dégradation
Fissuration
liée aux charges (fatigue)
non liée aux charges
fissuration réfléchie
Écaillage
Déformation permanente
densification
fluage (orniérage/bourrelets/ondulations)
gonflement/gel
Glissement

## Slide 9: Dégradations typiques des chaussées bitumineuses (suite)
Mode Détresse
Désintégration
Autre
Manifestations de dégradation
Désenrobage
Arrachement des granulats
Écaillage
Nids-de-poule
Réduction de l’adhérence
Qualité de roulement – irrégularité

## Slide 10: Fissuration des chaussées en asphalte : causes

## Slide 11: Fissuration associée à la charge (fatigue)
Aussi appelé alligator ou cracking de carte
Charges trop lourdes pour la structure de la chaussée
Trop de répétitions de charge
Support inadéquat (couches de chaussée/sol de fondation)
Mauvais drainage
Liant très rigide en couche de roulement
Se produit sur la trajectoire des roues, des nids-de-poule se développent à un stade avancé

## Slide 12: Fissuration (thermique) non associée à une charge
Des fissures transversales se produisent à intervalles réguliers
Asphalte trop rigide à basses températures de service
Refroidissement rapide de la chaussée
Asphalte très sensible aux températures
Type de plate-forme (plus sur sable)
Âge du trottoir

## Slide 13: Fissuration longitudinale
Se produit parallèlement à la ligne médiane de la chaussée
Joint de ligne centrale
Joint entre voies adjacentes
Dégradé de densité à travers le joint
Faible densité - faible résistance à la traction
Fissuration des bords
Manque de soutien latéral (épaule)
Tassement d'une chaussée élargie
Mauvais drainage (fossés)

## Slide 14: Fissuration de blocs
Fissuration transversale et longitudinale
Le plus souvent sur des routes/parkings à faible trafic
Durcissement thixotropique (structuration) du liant bitumineux

## Slide 15: Fissuration par réflexion
Les discontinuités dans les couches sous-jacentes se propagent à travers la surface du HMA en raison du mouvement des fissures
Discontinuités
Fissures ou joints dans la chaussée en PCC sous-jacente
Fissures dans la couche de base sol-ciment
Tous types de fissures dans la chaussée HMA existante
Causes
Thermique (mouvement des joints/fissures)
Charger

## Slide 16: Fissuration par glissement
Associé au mécanisme de glissement
Mauvaise adhérence entre la surface et la couche sous-jacente
Trop ou pas assez de couche collante
Des pentes/intersections raides
L’accélération/le freinage exerce des forces de traction en surface
en forme de U

## Slide 17: Orniérage
Manque de support adéquat pour le sol de fondation
Cours HMA instables
Mauvaise conception du mélange
Agrégat arrondi
Liant excessif
Décapage
Manque de lien entre les cours HMA
Mélange de couche de roulement instable
Actions de freinage et d’accélération à proximité des intersections
Ondulations

## Slide 18: Décapage
Rupture du lien adhésif entre la surface des granulats et le liant asphaltique, généralement en présence d'humidité.
Système de drainage de la chaussée inadéquat
Mélanges avec des vides d’air excessifs (mauvais compactage) et une faible teneur en asphalte
Surface de granulats et liant bitumineux incompatibles, liant bitumineux déplacé par l'eau
Pression interstitielle excessive induite par le trafic
Émulsification spontanée du liant par l'eau

## Slide 19: Délire
Désintégration progressive de la surface de l'HMA suite au délogement des particules de granulats dans le mélange
Manque de cohésion suffisante en raison de la faible densité sur place
Manque de fines dans la matrice, en particulier dans les zones grossières et ségréguées
Vieillissement du liant bitumineux

## Slide 20: Résistance au dérapage
Frottement entre le pneu et la chaussée. Quantifié par numéro de friction (FN). Critique lorsque la surface est mouillée.
Causes des faibles FN
Rinçage/saignement de la surface HMA
Microtexture inadéquate
- agrégat sujet au polissage
Macrotexture inadéquate
- pas de canaux de drainage
- provoque un aquaplanage
- important à grande vitesse